Пишите     zadacha@yandex.ru

Вариант 1   ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Назовите линию солидус на диаграмме.

2. Что такое перлит?

3. Из какой фазы при охлаждении выделяется первичный цементит?

4. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 3,3 % С. Дайте характеристику этого сплава.

5. Определите для заданного сплава при температуре 1200 °С:

− химический состав фаз,

− число степеней свободы.

6. Зависит ли прочность серого чугуна от формы графитных включений?

Вариант 2 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Что такое феррит?

2. Какие линии диаграммы соответствуют перитектическому, эвтектическому и эв-

тектоидному превращениям?

3. В каком виде находится основная часть углерода в белом чугуне?

4. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 1,3 % С. Дайте характеристику этого сплава.

5. Определите для заданного сплава химический состав фаз и их весовое количество

при температуре 200 °С.

6. Как расшифровать марку сплава ВЧ 50?

Вариант 3  ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Что такое графит?

2. Какая форма графита наиболее благоприятна с точки зрения получения высоких

механических свойств?

3. Сколько однофазных областей на диаграмме?

4. В структуре доэтектоидной углеродистой стали содержится около 25 % феррита.

Определите, сколько в этой стали содержится углерода.

5. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 5,5 % С. Дайте характеристику этого сплава.

6. Определите для заданного сплава химический состав фаз при температуре 1147 °С.

Вариант 4  ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Что собой представляет аустенит?

2. Приведите точки диаграммы, которые делят сплавы на стали и чугуны, доэвтекто-

идные и заэвтектоидные стали, доэвтектические и заэвтектические чугуны?

3. Какую структуру имеет белый доэвтектический чугун?

4. Сколько должно быть феррита и цементита как фазовых составляющих в сплавах с

содержанием 0,5; 1,5; 4,0 % С при комнатной температуре после медленного охла-

ждения?

5. Как расшифровать марку сплава КЧ 37-12?

6. При какой температуре протекает и в чем заключается эвтектоидное превращение?

Вариант 5  ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Чем обусловлено наличие на диаграмме нескольких областей гомогенных твердых

растворов?

2. При какой температуре протекает и в чем заключается перитектическое превраще-

ние?

3. Что такое δ-феррит?

4. Будет ли изменяться твердость белого чугуна при увеличении в нем содержания

углерода?

5. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 0,8 % С. Дайте характеристику этого сплава.

6. Определите для заданного сплава химический состав фаз и число степеней свобо-

ды при температуре 1000 °С.

Вариант 6  ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Дайте определение цементита.

2. Приведите структурные составляющие сталей в порядке возрастания содержания

углерода.

3. Определите содержание углерода в стали, состоящей из 95 % перлита и 5 % цемен-

тита.

4. Определите химический состав фаз для указанной выше стали при температуре эв-

тектоидного превращения.

5. Назовите линию солидус на диаграмме.

6. Какая форма графитных включений встречается в чугунах?

Вариант 7  ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Что собой представляет феррит?

2. По каким линиям диаграммы выделяется цементит первичный, вторичный, третич-

ный?

3. Какие структурные составляющие железоуглеродистых сплавов состоят из двух

фаз?

4. Сколько углерода должно содержаться в сплаве, если в его структуре после мед-

ленного охлаждения обнаруживается феррит с перлитом в соотношении 1:1, 1:3,

3:1?

5. В чугуне содержится 3,5 % С. Можно ли определить, каким он будет: белым или

серым?

6. При какой температуре протекает и в чем заключается эвтектоидное превращение?

Вариант 8 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Что представляет собой ледебурит?

2. Какие структурные составляющие железоуглеродистых сплавов состоят из одной

фазы?

3. Сколько двухфазных областей на диаграмме? Какие в них находятся фазы?

4. При какой температуре протекает и какой линии диаграммы соответствует эвтек-

тическое превращение.

5. Какую структуру имеют медленно охлажденные углеродистые стали, содержащие

0,8 % С?

6. Определите химический состав и весовое количество феррита для стали с 0,8 % С

при температуре 700 °С.

Вариант 9  ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Приведите для чистого железа критические температуры: точка магнитного пере-

хода, полиморфное превращение α→γ, полиморфное превращение γ→δ.

2. Что такое феррит?

3. Каково максимальное содержание углерода в феррите?

4. Из каких фаз состоят заэвтектоидные стали при комнатной температуре?

5. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 4,3 % С. Дайте характеристику этого сплава?

6. Определите для заданного сплава при температуре 800 °С:

− химический состав фаз,

− число степеней свободы.

Вариант 10 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Укажите линии диаграммы, которые соответствуют перитектическому, эвтектиче-

скому, эвтектоидному превращениям.

2. Из какой фазы и по какой линии выделяется цементит третичный?

3. К какому виду чугуна относится сплав, содержащий 5,0 % С?

4. Какая форма графитных включений наиболее благоприятна с точки зрения получе-

ния высоких механических свойств?

5. Какую структуру имеет медленно охлажденная сталь с 0,6 % С?

6. Определите содержание углерода и весовое количество феррита и цементита в ука-

занной выше стали.

Вариант 11 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Приведите обозначение линий диаграммы, соответствующих эвтектоидному и эв-

тектическому превращениям.

2. Что такое перлит?

3. Из каких фаз состоит сталь с 0,4 % С при температуре 100 и 1000 °С?

4. Определите количество фаз и их химический состав для указанной выше стали при

заданных температурах.

5. Какой чугун – белый или серый – обладает большей твердостью?

6. Как расшифровать марку сплава СЧ 18-36.

Вариант 12 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Что собой представляет превращенный ледебурит?

2. В каком виде находится основная часть углерода в белом чугуне?

3. Приведите структурные составляющие сталей в порядке возрастания твердости.

4. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 0,3 % С. Дайте характеристику этого сплава.

5. Определите для заданного сплава при температуре 750 °С:

− химический состав фаз,

− число степеней свободы.

6. Укажите линию ликвидус на диаграмме.

Вариант 13 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Что представляет собой цементит?

2. Приведите структурные составляющие сплавов системы «железо–углерод» в по-

рядке возрастания количества углерода.

3. Какую структуру имеют медленно охлажденные углеродистые стали, содержащие

0,6 и 1,7 % С?

4. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 4,5 % С. Дайте характеристику этого сплава?

5. Определите для заданного сплава при температуре 1000 °С:

− химический состав фаз,

− весовое количество фаз.

6. Почему диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов имеет сравнительно

сложный вид?

Вариант 14 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Что такое ледебурит?

2. Приведите точки диаграммы, которые делят сплавы на стали и чугуны, доэвтекти-

ческие и заэвтектические чугуны, доэвтектоидные и заэвтектоидные стали.

3. Из какой фазы и по какой линии диаграммы при охлаждении выделяется первич-

ный цементит?

4. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной температу-

ре в сплаве с 1,3 % С. Дайте характеристику этого сплава.

5. Определите для заданного сплава при температуре 750 °С:

− химический состав фаз,

− весовое количество фаз.

6. К какому виду сплавов можно отнести сплав с содержанием углерода 5 %?

Вариант 15  ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Какова линия солидус на диаграмме?

2. Что представляет собой аустенит?

3. Какова максимальная растворимость углерода в аустените?

4. В структуре доэвтектоидной стали около 25 % феррита. Сколько в ней будет со-

держаться углерода?

5. Будет ли изменяться твердость белого чугуна при увеличении в нем содержания

углерода?

6. Укажите на диаграмме линии, где в равновесии находятся одновременно три фазы.

Какие это фазы?

Вариант 16 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. С чем связано деление сплавов на диаграмме на стали и чугуны?

2. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 0,6 % С. Дайте характеристику этого сплава.

3. Определите для заданного сплава при эвтектоидной температуре:

− химический состав фаз,

− число степеней свободы.

4. Сколько углерода должно содержаться в равновесных условиях в аустените при

800 °С, если он находится в одном случае совместно с ферритом, а в другом – с це-

ментитом?

5. Что такое δ-феррит?

6. Какая форма графитных включений наиболее благоприятна с точки зрения получе-

ния высоких механических свойств?

Вариант 17 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Почему диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов имеет сравнительно

сложный вид?

2. Сколько двухфазных областей на диаграмме?

3. Какие аллотропические формы имеет железо? В каких температурных интервалах

они существуют в равновесных условиях?

4. В структуре заэвтектоидной углеродистой стали содержится около 25 % цементита.

Определите, сколько в этой стали содержится углерода.

5. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 3 % С. Дайте характеристику этого сплава?

6. Определите для заданного сплава при температуре 1147 °С:

− химический состав фаз,

− число степеней свободы.

Вариант 18   ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Из каких компонентов состоит система? Опишите их основные свойства.

2. Какая температура (линия диаграммы) соответствует перитектическому, превра-

щению? В чем оно заключается?

3. В каком виде находится основная часть углерода в белом чугуне?

4. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 0,6 % С. Дайте характеристику этого сплава?

5. Определите для заданного сплава при температуре 200 °С:

− химический состав фаз,

− их весовое количество.

6. Как расшифровать марку сплава ВЧ 40-10?

Вариант 19   ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Что такое графит?

2. Какая форма графита наиболее благоприятна с точки зрения получения высоких

механических свойств?

3. Какая температура (линия диаграммы) соответствует эвтектическому, превраще-

нию? В чем оно заключается?

4. Структура инструментальной стали состоит из 95 % перлита и 5 % цементита. Оп-

ределите содержание углерода в этой стали.

5. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 1,5 % С. Дайте характеристику этого сплава.

6. Определите для заданного сплава химический состав фаз при температуре 1147 °С.

Вариант 20  ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Что собой представляет аустенит?

2. Приведите точки диаграммы, которые делят сплавы на стали и чугуны, доэвтекто-

идные и заэвтектоидные стали, доэвтектические и заэвтектические чугуны?

3. Какую структуру имеет белый доэвтектический чугун?

4. Сколько должно быть феррита и цементита как фазовых составляющих в сплавах с

содержанием 0,8; 1,0; 5,0 % С при комнатной температуре после медленного охла-

ждения?

5. Как расшифровать марку сплава КЧ 37-12?

6. При какой температуре протекает и в чем заключается эвтектоидное превращение?

Вариант 21 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Чем обусловлено наличие на диаграмме нескольких областей гомогенных твердых

растворов?

2. Что представляет собой перлит?

3. Перечислите условия, которые способствуют выделению графита при охлаждении

чугуна.

4. Будет ли изменяться твердость белого чугуна при увеличении в нем содержания

углерода?

5. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 0,8 % С. Дайте характеристику этого сплава.

6. Определите для заданного сплава при температуре 1000 °С:

− химический состав фаз,

− число степеней свободы.

Вариант 22  ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Дайте определение цементита.

2. Приведите структурные составляющие сталей в порядке возрастания содержания

углерода.

3. Определите содержание углерода в стали, состоящей из 50 % перлита и 50 % фер-

рита.

4. Определите химический состав фаз для указанной выше стали при температуре эв-

тектоидного превращения.

5. Какая форма графитных включений встречается в чугунах?

6. Как расшифровать марку сплавов ВЧ 50, КЧ 37-12?

Вариант 23  ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Что собой представляет феррит?

2. Приведите структурные составляющие железоуглеродистых сплавов и расположи-

те их в порядке возрастания твердости.

3. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 1,0 % С. Дайте характеристику этого сплава.

4. Определите для заданного сплава при комнатной температуре весовое количество

фаз.

5. Сколько углерода должно содержаться в сплаве, если в его структуре после мед-

ленного охлаждения обнаруживается феррит с перлитом в соотношении 1:1, 1:3,

3:1?

6. При какой температуре протекает и в чем заключается эвтектоидное превращение?

Вариант 24 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Приведите для чистого железа критические температуры: полиморфное превраще-

ние α→γ, полиморфное превращение γ→δ, плавление.

2. Что такое феррит? Каково максимальное содержание углерода в феррите?

3. Где на диаграмме могут находиться в равновесии одновременно три фазы?

4. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 4,3 % С. Дайте характеристику этого сплава.

5. Определите для заданного сплава при температуре 800 °С:

− химический состав фаз,

− весовое количество фаз.

6. Каким способом в чугуне можно получить шаровидную форму графита?

Вариант 25  ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. В чем разница между перлитом и ледебуритом?

2. Из какой фазы и по какой линии при охлаждении выделяется вторичный цементит?

3. В каком виде находится основная часть углерода в белом чугуне?

4. Определите содержание углерода в доэвтектоидной стали, если известно, что в

структуре имеется около 25 % феррита.

5. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 5,5 % С. Дайте характеристику этого сплава.

6. Определите для заданного сплава при температуре 1200 °С:

− химический состав фаз,

− весовое количество фаз.

Вариант 26   ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Что представляет собой ледебурит превращенный?

2. Какие структурные составляющие железоуглеродистых сплавов состоят из одной

фазы?

3. Какая структурная форма графита встречается в чугунах?

4. Какую структуру имеют медленно охлажденные углеродистые стали, содержащие

0,2 % С?

5. Определите для указанной выше стали при температуре 727 °С:

− число степеней свободы,

− химический состав фаз.

6. Сколько должно быть феррита и цементита как фазовых составляющих в сплаве с

содержанием 3,5 % С?

Вариант 27       ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Укажите температуры начала и конца полиморфного превращения феррита при на-

греве.

2. Сколько двухфазных областей на диаграмме? Какие фазы в них находятся?

3. Определите содержание углерода в стали, структура которой состоит из 50 % пер-

лита и 50 % цементита.

4. Стали с содержанием углерода 0,8 и 1,2 % нагреты до температуры 800 °С. Сколь-

ко углерода будет в аустените этих сталей?

5. Перечислите условия, которые способствуют выделению графита и цементита при

охлаждении чугуна.

6. Из каких фаз состоит белый заэвтектический чугун при комнатной температуре?

Вариант 28 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Чем обусловлено наличие на диаграмме нескольких областей гомогенных твердых

растворов?

2. Укажите фазы и структурные составляющие, имеющиеся при комнатной темпера-

туре в сплаве с 1 % С. Дайте характеристику этого сплава.

3. Определите для заданного сплава при температуре 500 °С:

− количество углерода в фазах,

− весовое количество цементита.

4. Что такое цементит?

5. Какой из чугунов – белый или серый – обладает большей твердостью? Почему?

6. При какой температуре протекает и в чем заключается перитектическое превраще-

ние?

Вариант 29 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. С чем связано деление сплавов на диаграмме на стали и чугуны?

2. Какая форма графитных включений наиболее благоприятна с точки зрения получе-

ния высоких механических свойств?

3. Укажите фазы и структурные составляющие стали с 0,4 % С при комнатной темпе-

ратуре и при 750 °С?

4. Определите для заданной стали количество углерода, содержащееся в фазах при

указанных температурах.

5. Из каких фаз состоит белый эвтектический чугун при комнатной температуре?

6. Что такое δ-феррит?

Вариант 30 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ     www.zadacha.narod.ru

1. Что такое аустент?

2. Как будет изменяться содержание перлита при повышении содержания углерода в

доэвтектоидных сталях?

3. Сколько углерода содержится в равновесных условиях в аустените при 750 °С в

стали с содержанием углерода 0,6 %?

4. Определите количество каждой фазы в заданной стали при указанной температуре.

5. Приведите точки диаграммы, которые делят сплавы на стали и чугуны, доэвтекто-

идные и заэвтектоидные стали, доэвтектические и заэвтектические чугуны?

6. Расположите структурные составляющие железоуглеродистых сплавов в порядке

возрастания твердости.