Вопрос. Для изготовления ряда деталей машино- и приборостроения применяются немагнитные стали. Выбрать марку наиболее экономичной немагнитной стали, указать химический состав и роль легирующих элементов. Назначить режим термической обра-ботки. Описать структуру, механические и  технологические свойства стали. Привести марку немагнитной стали, которую следует предпочесть; если изделие работает в   кор-розионно-активной среде.

## Для заданных условий можно использовать стали 12Х18Н10Е и 08Х10Н20Т2.

## Характеристика материала 12Х18Н10Е

| Марка : | 12Х18Н10Е |
| --- | --- |
| Классификация | Сталь коррозионно-стойкая , конструкционная, качественная. |
| Применение: | холоднокатаный лист и лента повышенной прочности для различных деталей и конструкций, свариваемых точечной сваркой; сталь аустенитного класса, немагнитная. |

Химический состав в % материала 12Х18Н10Е

| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Se |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 0.12 | до 0.8 | до 2 | 9 - 11 | до 0.02 | до 0.035 | 17 - 19 | 0.18 - 0.35 |

Механические свойства при Т=20oС материала 12Х18Н10Е

| Сортамент | в | 5 | Термообр. |
| --- | --- | --- | --- |
| - | МПа | % | - |
| Лист тонкий | 750 | 35 | Закалка 1050 - 1080oC, воздух. |

## Характеристика материала 08Х10Н20Т2

| Марка: | 08Х10Н20Т2 |
| --- | --- |
| Классификация | Сталь коррозионно-стойкая , конструкционная, качественная. |
| Применение: | для производства деталей, работающих в морской среде; сталь аустенитного класса, немагнитная |

Химический состав в % материала 08Х10Н20Т2

| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 0.08 | до 0.8 | до 2 | 18 - 20 | до 0.03 | до 0.035 | 10 - 12 | 1.5 - 2.5 | до 1 |

Аустенитные стали обычно легируют  18 % Сг и 9—12 % Ni. Для уменьшения склонности к интеркристаллитной коррозии в состав сталей вводят титан (реже ниобий).

В этом случае образуется карбид МС (TiC, NbC), связывающий углерод, а хром остается в растворе.

Аустенитные стали после охлаждения до комнатной температуры имеют аустенит-ную структуру, низкий предел текучести, умеренную прочность, высокую пластичность и хорошую коррозионную стойкость  в  окислительных средах. Стали парамагнитны.

Высокие коррозионностойкие свойства стали сообщает хром, пассивируя поверх-ность. После медленного охлаждения стали имеют структуру аустенит (γ), феррит (α) и карбиды М23С6.

Закалку сталей, стабилизированных титаном или ниобием, проводят с температу-ры, превышающей температуру растворения карбидов хрома (tр), но ниже температуры растворения карбидов титана или ниобия МС.

Во избежание чрезмерного роста зерна и растворения МС, температуру закалки принимают 1000—1100 °С. После закалки, обычно в воде, структура стали — аустенит и карбиды МС.

Механические свойства стали 12Х18Н9Е в закаленном состоянии:

σв = 520 — 600 МПа,  δ = 35 % и φ = 50 - 60 %,HRC = 50.

В процессе холодной пластической деформации сталь легко наклёпывается.

После холодной деформации (60—70 %) σв = 1200—1300 МПа, при этом δ сни-жается до 4—5 %. Упрочнение в процессе холодной деформации связано с наклепом и мартенситным превращением.