Контрольные работы по материаловедению для ж.д. техникумов.

В настоящее время выполнены все варианты. Выберите нужный вам вариант или отдельный вопрос.

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ №1

Учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных работ. Задание на контрольные работы составлены в 50 вариантах. Вариант контрольной работы определяется двумя последними цифрами шифра студента по табл. 1, которая справедлива для 1-ой и 2-ой контрольных работ.

Таблица 1

Таблица вариантов контрольных работ №1 и №2

| Две последние цифры шифра | Номер варианта | Номера вопросов и задач | Две последние цифры шифра | номер варианта | Номера вопросов и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 51 | 1 | 1,50,61,100, 121 | 26-76 | 26 | 25,26,54,98,110 |
| 02 52 | 2 | 2, 49, 63, 88, 1 23 | 27 77 | 27 | 23, 28, 53, 100,108 |
| 03 53 | 3 | 3, 48, 65, 86, 125 | 28 78 | 28 | 21,30,52,77, 106 |
| 04 54 | 4 | 4, 47, 67, 84, 122 | 29 79 | 29 | 19, 32, 74, 79, 104 |
| 05 55 | 5 | 5, 46, 69, 82, 124 | 30 80 | 30 | 17, 34, 75, 81, 102 |
| 06 56 | 6 | 6, 45, 52, 80, 101 | 31 81 | 31 | 15,36,51,83, 125 |
| 07 57 | 7 | 7,44,54,98, 103 | 32 82 | 32 | 13, 38, 73, 85, 123 |
| 08 58 | 8 | 8, 43, 56, 96, 105 | 33 83 | 33 | 11,40,72,87, 121 |
| 09 59 | 9 | 9, 42, 58, 94, 107 | 34 84 | 34 | 9,42,71,89, 119 |
| 10 60 | 10 | 10,41,71,92, 109,- | 35 85 | 35 | 7,44,70,91,117 |
| 11 61 | 11 | 11,40,73,90, 111 | 36 86 | 36 | 5,46,69,93, 115 |
| 12 62 | 12 | 12,39,75,78, ИЗ | 37 87 | 37 | 3,48,68,95, 113 |
| 13 63 | 13 | 13,38,62,76, 115 | 38 8& | 38 | 1,50,67,97,111 |
| 14 64 | 14 | 14,37,64,99, 117 | 39 89 | 39 | 24, 27, 66, 99, 109 |
| 15 65 | 15 | 15,36,66,97, 119 | 40 90 | 40 | 22,29,65,76, 107 |
| 16 66 | 16 | 16, 35, 68, 95, 102 | 41 91 | 41 | 20, 31, 64, 78, 105 |
| 17 67 | 17 | 17,34,51,93, 104 | 42 92 | 42 | 18, 33, 63, 80, 103 |
| 18 68 | 18 | 18, 33, 53. 91, 106 | 43 93 | 43 | 16,35,62,82, 101 |
| 19 69 | 19 | 19, 32, 55, 89, 108 | 44 94 | 44 | 14,37,61,84, 124 |
| 20 70 | 20 | 20,31,57,87, 110 | 45 95 | 45 | 12, 39, 60, 86, 122 |
| 21 71 | 21 | 21,30,59,85, 102 | 46 96 | 46 | 10, 41, 59, 88, 120 |
| 22 72 | 22 | 22, 29, 70, 83, 104 | 47 97 | 47 | 8,43,58,90, 118 |
| 23 73 | 23 | 23,28,60,81, 116 | 48 98 | 48 - | 6,45,57,92, 116 |
| 24 74 | 24 | 24,27,72,77, 118 | 49 99 | 49 | 4,47,56,94, 114 |
| 25 75 | 25 | 25, 26, 74, 79, 120 | 50 00 | 50 | 2,49,55,96, 112 |

ЗАДАЧИ И ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1 ЗАДАЧИ №№ 1 - 25

Начертите диаграмму состояния железо - углерод, укажите параметры основных точек, структуру сплава в каждой области. Кратко опишите, что собой представляет феррит, аустенит, цементит, перлит, ледебурит. Опишите, какие процессы произойдут со сплавом с заданным процентом содержания углерода при медленном охлаждении его от 1000 "С до 20 °С. Какие структуры имеет сплав в точках 1 и 2? Объясните, какое практическое значение имеет диаграмма состояния железо - углерод. Исходные данные взять в табл. 2 согласно Вашему варианту.

Таблица 2

| Показатели | Задачи V |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Содержание углерода, % | 0,3 | 2,7 | 0,5 | 2,5 | 0,7 | 2,3 | 0,9 | 1,5 | 1,1 - |
| Температура в точке 1 | 1400 | 1100 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | 1150 | 1350 | 1220 |
| Температура в точке 2 | 750 | 700 | 600 | 900 | 650 | 950 | 700 | 650 | 750 |
| Показатели | Задачи |
|  | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Содержание углерода, % | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 1,3 | 0,4 | 2,8 | 0,6 | 2,6 |
| Температура в точке! | 1100 | 130 0 | 1000 | 1150 | 1300 | 1100 | 1200 | 1150 |
| Температура з точке 2 | 650 | 900 | 800 | 750 | 600 | 650 | 700 | 650 |
| Показатели | Задачи |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | л24, | 25 |
| Содержание углерода, % | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 2,2 | 1,4 | 2,0 | 1,6 | 2,4 |
| Температура в точке 1 | 1000 | 900 | 1050 | 1200 | 1300 | 1050 | 1350 | 1100 |
| Температура в точке 2 | 700 | 550 | 650 | 800 | 900 | 650 | 750 | 650 |

ВОПРОСЫ №№ 26-50

26.  Опишите кратко общую классификацию сталей по способу производства, химическому составу и назначению. Расшифруйте марки сплавов: БСт1кп; ЗОГ;20ХГР; БрАЖМц7-3-1.

27.  Опишите влияние углерода, кремния и марганца на свойства углеродистых сталей. Расшифруйте марки сплавов: У8; СЧ35; Б16;60С2ХФА.

28.  Опишите и покажите графически зависимость свойств углеродистых сталей от процента содержания углерода. Укажите область применения углеродистой стали в зависимости от содержания в ней углерода. Расшифруйте марки сплавов: СЧ40; ВСт5; 08пс; 38ХНЗБА.

29.  Опишите влияние углерода, фосфора и серы на свойства углеродистых сталей. Какие элементы присутствуют в составе любой стали? Расшифруйте марки сплавов: КЧ-37-12; 05кп; 12Х18Н10Т; ШХ15.

30.  Опишите структуру серого чугуна, зависимость его структуры от скорости охлаждения. Какая структура металлической основы серого чугуна обеспечивает оптимальные механические свойства отливок? Расшифруйте марки сплавов: СЧ15; 10кп; Б16; 50ХСА.

31.  Опишите структуру и свойства высокопрочного чугуна. Чем объясняется прочность и пластичность высокопрочных чугунов? Расшифруйте марки сплавов: БрОФЮ-1; Х12М; ВЧ50-2; У12А.

32.  Опишите структуру и свойства ковкого чугуна. Каким способом получаются ковкие чугуны? Расшифруйте марки сплавов: 15пс; СЧ18;Р14Ф14;ЛМцС58-2-2.

33.  Объясните, как маркируются по ГОСТу конструкционные углеродистые стали. Расшифруйте марки сплавов: 20Х2Н4А; Р6МЗ; БСт4; 08кп.

34.  Объясните, как маркируются по ГОСТу инструментальные углеродистые стали. Расшифруйте марки сплавов: ВСтЗ; Р14Ф4; 60С2ХФА; БрОЦС-5-7-5.

35.  Кратко опишите классификацию легированных сталей по химсоставу, назначению и качеству. Опишите маркировку конструкционных легированных сталей. Расшифруйте марки сплавов: Р12; ВЧ42-12; 60С2; БрОЦС-6-6-3.

36.  Перечислите основные легирующие элементы. Укажите их влияние на свойства сталей. Расшифруйте марки сплавов: ВСтЗ; 65Г;У8Г;Р18.

37.  Укажите назначение инструментальных легированных сталей. Опишите их маркировку. Расшифруйте марки сплавов: 60С2ХФА; Ст1;Р9К5;БрОФ-10-1.

38.  Опишите износоустойчивые стали, их область применения на железнодорожном транспорте. Расшифруйте марки сплавов: 08X18Н10; У12; 50; БрОЦС-6-6-3.

39.  Опишите рессорно-пружинные стали, требования к ним, марки. Расшифруйте марки сплавов: СЧ18;'Б83; 70С2ХА; БрАЖ9-4.

40.  Опишите свойства и применение металлокерамических твердых сплавов и минералокерамических материалов (алмаз, эльбор). Расшифруйте марки сплавов: Л62; 08пс; 30X13; СтЗ.

41.  Опишите свойства и применение нержавеющих сталей. Маркировка по ГОСТу. Расшифруйте марки сплавов: 20Х2Н4А; У10; Р14Ф4; Б83.

42.  Опишите физико-химические и механические свойства меди, ее маркировку и применение. Расшифруйте марки сплавов: 5ХНМ; 60С2ХФА; БрСЗО; У7А.

43.  Объясните, что такое латунь. Опишите ее состав, свойства, маркировку по ГОСТ и применение на транспорте. Расшифруйте марки сплавов: ЛМцС58-2-2; ЗОХГСА; ВСтЗ; 20.

44.  Опишите физико-химические и механические свойства !- алюминия, а также свойства литейных алюминиевых сплавов.

Расшифруйте марки сплавов: Р9Ф5; 10Г2С1Л; БЧ42-12; 20пс.

45.  Опишите, какие сплавы называются бронзами, их маркировку, область применения на железнодорожном транспорте. Расшифруйте марки сплавов: Л63; УНА; КЧ70-2; ЗОХН2МА.

46.  Опишите состав, свойства, применение и маркировку антифрикционных (подшипниковых) сплавов. Расшифруйте марки сплавов: Б83; Д16АТ; 60С2; 08.

47.  Перечислите способы испытания механических свойств металлов, приведите формулы и опишите, как производится испытание на твердость. Расшифруйте марки сплавов: БрОЦС5-7-5; СтЗ; ВЧ45-6; 14Г2АФ. 48.  Объясните, что такое коррозия металлов. Перечислите виды коррозии и кратко опишите химическую и электрохимическую коррозию. Расшифруйте марки сплавов: 5ХНМ; Р6МЗ; М75;У8А.

49.  Перечислите способы защиты металлов от коррозии. Опишите сущность   анодной   защиты.   Расшифруйте   марки   сплавов: 38ХНЗВА; Р18; 20кп; ЛАЖ 60-1-1.

50.  Опишите сущность электрохимической защиты от коррозии. Расшифруйте марки сплавов: БрАЖМцЮ-3-1,5; 40Х10С2М; ВЧ35.

ЗАДАЧИ №№ 51-75

Перечислите виды термической и химико-термической обработки сталей. Дайте определение структурам, получаемым при распаде переохлажденного аустенита (пластинчатый перлит, сорбит, троостит, бейнит, мартенсит). Опишите заданный Вам процесс термической обработки углеродистой стали (до какой температуры необходимо производить нагрев, как и в какой среде производить охлаждение, какая структура будет после обработки).

Вид термической обработки и процент содержания углерода в стали взять по табл. 3.

Таблица 3

| задачи | Сод.углерода % | Вид термической обработки | задачи | Сод.углерода % | Вид термической обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | 0,2 | Отжиг первого рода | 64 | 1,3 | Отжиг первого рода |
| 52 | 1,8 | Отжиг второго рода | 65 | 0,7 | Отжиг второго рода |
| 53 | 0,3 | Закалка полная | 66 | 0,4 | Закалка полная |
| 54 | 1,7 | Средний отпуск | 67 | 1,4 | Высокий отпуск |
| 55 | 0,4 | Рекристаллизаци о | 68 | 0,6 | Рекристаллизаци- |
|  |  | оныи отжиг |  |  | онныи отжиг |
| 56 | 1,6 | Неполная закалка | 69 | 1,3 | Неполная закалка |
| 57 | 0,5 | Диффузионный отжиг | 70 | 1,4 | Диффузионный отжиг |
| 58 | 1,5 | Отжиг не зернистый перлит | 71 | 0,6 | Отжиг не зернистый перлит |
| 59 | 0,7 | Изотермическая закалка на сорбит | 72 | 1,2 | Изотермическая закалка на сорбит |
| 60 | 1,3 | Неполная закалка | 73 | 1,4 | Неполная закалка |
| 61 | 0,3 | Отжиг первого рода | 74 | 0,7 | Отжиг первого рода |
| 62 | 1,4 | Низкий отпуск | 75 | 0,5 | Средний отпуск |
| 63 | 0,4 | Полная закалка |  |  |  |

ВОПРОСЫ №№ 76 - 100

76.  Кратко изложите сущность теории пластической деформации. Перечислите основные виды обработки металлов давлен нем.

77.  Опишите влияние обработки давлением на структуру и механические свойства металлов.

78.  Объясните, как определяется температурный интервал горячей обработки сталей давлением. Перечислите оборудование, используемое для нагрева металла при обработке давлением.

79.  Опишите в чем сущность ковки, какие основные операции выполняются при ковке, какое при этом используется оборудование и инструмент. Определите температуру начала и   конца ковки для стали, содержащей 0,6% С.

80.  Опишите   назначение   прокатки   металлов.   Объясните,   как классифицируются прокатные станы, нарисуйте схемы.

81.  Опишите сущность процесса волочения и применяемое оборудование. Приведите схемы.

82.  Объясните, в чем заключается сущность горячей штамповки и ее преимущества. Кратко опишите конструкцию штампов.

83.  Объясните, что понимается под сваркой металлов. Опишите классификацию способов сварки и применение сварки на железнодорожном транспорте.

84.  Опишите процесс электрической дуговой сварки плавящимся электродом. Перечислите необходимую аппаратуру и оборудование. Приведите схему. 85.  Укажите область применения и достоинства процессов автоматической сварки под слоем флюса и сварки в атмосфере защитного газа.

86.  Объясните, в чем заключается сущность контактной сварки, перечислите виды контактной сварки и вычертите схему каждого вида. Приведите примеры применения контактной сварки на железнодорожном транспорте.

87.  Кратко опишите виды сварки: электронным лучом, лазерную, ультразвуковую и трением.

88.  Объясните, в чем заключается сущность газовой сварки и опишите область ее применения. Приведите схему ацителено-кислородного пламени, укажите состав и температуру нормального пламени в разных зонах.

89.  Опишите сущность процесса пайки и лужения, применяемые флюсы и припой.

90.  Опишите сущность процесса резания, его элементы; зависимость формы стружки от твердости и хрупкости металла.

91.  Перечислите способы обработки металлов резанием, укажите, какие движения при этом задаются инструменту и заготовке.

92. Перечислите и кратко опишите главные части (узлы) токарно-винторезного станка, укажите его назначение и перечислите работы, выполняемые на токарных станках.

93.  Перечислите работы, выполняемые на станках сверлильной группы. Опишите инструмент, применяемый для обработки отверстий.

94.  Опишите сущность процесса зенкерования и развертывания, какой для этого используется инструмент и на каких станках выполняется.

95.  Кратко опишите виды  фрезерных станков  и работы, выполняемые на них. Сущность процесса фрезерования.

96.  Кратко опишите виды  фрезерных станков и работы, выполняемые на них; строгальные резцы.

97.  Кратко опишите процесс электроискровой обработки металлов (вычертите схему установки). Укажите область применения.

98.  Опишите сущность анодно-механической обработки металлов, используемое оборудование.

99.  Опишите ультразвуковую обработку металлов (вычертите схему установки). Укажите область применения.

100.    Дайте понятие о станках с числовым программным управлением. Объясните, что является машинным носителем информации. Укажите область применения станков с ЧПУ.

ЗАДАЧИ №№ 101 - 125

Дайте определение понятиям: шероховатость, допуск, квалитет, посадка. Опишите сущность посадок в системе отверстия и в системе вала, как обозначаются поля допусков, какие поля обеспечивают посадки с зазором, с натягом и переходные.

По рис. 1 согласно Вашему варианту, определите обозначение шероховатости на двух заданных чертежах. Опишите смысл обозначений. Данные вариантов взять из табл. 4.

Таблица 4

| Наименование данных | Номера задач |
| --- | --- |
|  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 1 . Обозначения на рис.1 | а, Д | б,е | В, 3 | г, ж | В,д |
| 2. Обозначение посадки | 020H7/g6 | 030 F8/h6 | 040H7/f7 | 030S7/h6 | 040Е9/Н8 |
| Наименование данных | Номера задач |
|  | 106 | 107 | 108 | 109 | ПО |
| 1 . Обозначения на рис.1 | а, е | з, в | е, ж | б.д | Д,з |
| 2. Обозначение посадки | 050H7/g5 | 080S8/h7 | 035F8/H7 | 050P7/h6 | 060Н8/е7 |
| Наименование данных | Номера задач |
|  | 111 | 112 • | 113 | 114 | 115 |
| 1 . Обозначения на рис. 1 | 6,д | е, в | в, б | а, г | ж, а |
| 2. Обозначение посадки | 045H7/g5 | 035H8/h6 | 040Е8/И8 | 050F7/H6 | 015H7/g7 1 |

| Наименование данных | Номера задач |
| --- | --- |
|  | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 1 . Обозначения на рис.1 | е, в | а, г | б, ж | в,е | г, б |
| 2. Обозначение посадки | 060Н8/Е9 | 020H8/g 7 | 030F7/b5 | 040H8/g7 | 030Е9/П8 |
| Наименование данных | Номера задач |
|  | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
| 1 . Обозначения на рис. 1 | Д.з | е, в | Д,ж | г,з | А, ж |
| 2. Обозначение посадки | 040H7/g6 | 030S6/H5 | 070Н7/Й | 040H5/g4 | 050F7/H5 |

Согласно Вашему варианту определите тип заданной Вам посадки; расшифруйте обозначение, рассчитайте для отверстия номинальный размер, величину допуска, величину отклонения, максимальный и минимальный размер. Дайте эскиз этого отвер-стия и проставьте размеры (см. табл. 5 и методические указания по выполнению контрольной работы №1).